Моторное масло

megol motorenoel ULTRA PERFORMANCE LONGLIFE SAE 5W-40

megol motorenoel ULTRA PERFORMANCE LONGLIFE SAE 5W-40 – это всесезонное высокопроизводительное синтетическое моторное масло, изготовленное на основе высококачественных базовых масел с применением технологии “HC-synthese technology” и специальной высокоэффективной аддитивной системы. Рекомендовано к применению в бензиновых и дизельных двигателях (в том числе с турбонаддувом) легковых автомобилей и микроавтобусов. Применение этого продукта гарантирует сокращение расхода топлива. Надежная защита деталей двигателя от износа, коррозии и образования отложений.

Спецификации

- SAE 5W-40

- API SN/CF

- ACEA A3/B3/B4

Допуски производителей

- MB 229.3

- VW 502 00 / 505 00

- BMW Longlife-98

- Porsche A40

Типовые характеристики

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс вязкости (SAE) | DIN 51511 |  | 5W-40 |
| Плотность при 150С | DIN 51757 | кг/м3 | 855 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | 230 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | - 45 |
| Вязкость при -250С | DIN 51377 | мПа.с | <6600 |
| Вязкость при -350С (MRV) | ASTM D 4684 | мПа.с | <60000 |
| Вязкость при +400С | DIN 51562 | мм2/с | 87,5 |
| Вязкость при + 1000С | DIN 51562 | мм2/с | 14,4 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |  | 171 |
| Цвет ASTM | DIN 51578 |  | 4,0 |
| Зольность сульфатная | DIN 51575 | г/100 г | 1.0-1.6 |
| Щелочное число | DIN ISO 3771 | мг KOH/ г | 10 |
| Испаряемость (по NOACK) | DIN 51581 | % от веса | 12.9 |
| Динамическая вязкость при 1500С | CEC CL-23 | мПа.с | >3,5 |
| Прочность на сдвиг (вязкость при 1000С после 30-ти циклов) | DIN 51382 | мм2/с | 13,6 |

Фасовка: 1л/4л/5л/20л/60л/200л.