Смазка

megol Fließfett ZS L00

megol Fließfett L00 – это полужидкая смазка, изготовленная на базе высококачественных минеральных масел и специального пакета присадок. В качестве загустителя используется литиевое мыло. Обладает высокой стойкостью к воздействию воды и отличными адгезионными свойства. Смазка содержит специальные аддитивные компоненты уменьшающие износ и увеличивающих способность смазки противостоять давлению.

Рекомендации по применению

- Смазка megol Fließfett L00 рекомендована к применению в централизованных системах смазки грузового автотранспорта (а также в аналогичном ему) для смазки средненагруженных трансмиссий, шлицевых соединений, подшипников качения и скольжения, работающих в пределах малых и средних скоростей, даже в условиях сильной запыленности и влажности.

Спецификации

- NLGI 00

- Соответствие DIN 51502: L00K

Температурный диапазон применения:

- от - 400С до +1200С

Типовые характеристики

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид |  |  | Цвет натуральный, консистенция однородная, очень мягкая, аналогичная очень вязкому маслу |
| Тип загустителя |  |  | Li (литиевое мыло) |
| Вязкость базового масла (при 400С) | DIN 51562 | мм2/с | 45 |
| Температура каплепадения (не ниже) | DIN ISO 2176 | 0С | +165 |
| Класс консистенции | DIN 51818 |  | 00 |
| Функциональное проникновение (пенетрация) | DIN ISO 2137 | 0,1 мм | 400-460 |
| Стойкость к воздействию воды | DIN 51807 (ч.1) |  | 1-90 |
| Антикоррозионные свойства: Emcor metod Copper strip test | DIN 51802 DIN 51811 | Уровень коррозии Уровень коррозии | 0 1-125 |
| Содержание воды (не более) | DIN ISO 3733 | г/100 г | <0,1 |
| Показатель нейтрализации (щелочь) | DIN 51809 (ч.1) | мг КОН/ г | 1,0 |
| Типы присадок |  |  | AW/AO/AC |

Фасовка: 5кг/15кг/25кг/50кг/180кг.