Моторное масло

megol motorenoel HIGH CONDITION SAE 5W-40

megol motorenoel HIGH CONDITION SAE 5W-40 – это всесезонное синтетическое моторное масло. Рекомендовано к применению в бензиновых и дизельных двигателях (в том числе с турбонаддувом) современных легковых автомобилей и микроавтобусов европейского производства. Применение этого продукта гарантирует сокращение расхода топлива, обеспечивает надежную защиту деталей двигателя от износа, коррозии и образования отложений. Использование новых аддитивных технологий  позволяет этому маслу обеспечивать по сравнению со стандартными синтетическими моторными маслами наибольшие интервалы замены.

Спецификации

- SAE 5W-40

- API SN/CF

- ACEA A3/B4

Допуски производителей

- MB 229.5

- VW 502 00 / 505 00

- BMW Longlife-01

- PORSCHE A40

- GM LL-B-025

- Renault RN 0700 / 0710

- Fiat 9.55535-H2 / M2

- PSA B71 2294 / B71 2296

Типовые характеристики продукта

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс вязкости (SAE) | DIN 51511 |  | 5W-40 |
| Плотность при 150С | DIN 51757 | кг/м3 | 855 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | 232 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | - 45 |
| Вязкость при -300С | DIN 51377 | мПа.с | <6600 |
| Вязкость при +400С | DIN 51562 | мм2/с | 80,5 |
| Вязкость при +1000С | DIN 51562 | мм2/с | 14,0 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |  | 180 |
| Цвет ASTM | DIN ISO 2049 |  | 3,5 |
| Зольность сульфатная | DIN 51575 | г/100 г | 1,0-1,6 |
| Щелочное число | DIN ISO 3771 | мг KOH/ г | 11,3 |
| Испаряемость | DIN 51581 | % от веса | 10,0 |
| Динамическая вязкость при 1500С | ASTM D 4683 | мПа.с | >3,5 |

Фасовка: 1л/5л/20л/60л/200л.

Примечание: Не использовать в дизельных двигателях, оснащённых сажевыми фильтрами.