Трансмиссионное масло

megol HYPOID-GETRIEBEOEL GL-5 SAE 75W-90 (fully synthetic)

(арт.2127.000)

megol HYPOID-GETRIEBEOEL GL-5 SAE 75W-90 – это всесезонное полностью синтетическое трансмиссионное масло. Превосходные антикоррозионные, антиизносные и антиокислительные свойства гарантируют надежную защиту подшипников и шестерен от износа. Трансмиссионное масло megol HYPOID-GETRIEBEOEL GL-5 SAE 75W-90 обладает превосходными EP (extremally pressure) свойствами. Композиция эффективного пакета присадок и высококачественных базовых масел позволяет избежать вспенивания даже в условиях высоких окружных скоростей и эксплуатационных температур. Отличные низкотемпературные характеристики обеспечивают надежную смазку деталей редукторов в условиях зимней эксплуатации с самого начала движения. Способствует экономии топлива. Композиция высококачественных синтетических базовых масел в совокупности со сложной аддитивной системой позволяют этому маслу выдерживать экстремальные нагрузки давлением.

Рекомендации по применению

- Трансмиссионное масло megol HYPOID-GETRIEBEOEL GL-5 SAE 75W-90 рекомендовано к применению в гипоидных передачах, дифференциалах, редукторах ведущих мостов и прочих трансмиссионных агрегатах легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов и автобусов, сельско-хозяйственной и дорожно-строительной техники в соответствии с требованиями производителя транспортного средства и/или производителя агрегата к вязкости и классификациям по областям применения.

- Не подходит для применения в самоблокирующихся дифференциалах.

- Трансмиссионное масло megol HYPOID-GETRIEBEOEL GL-5 SAE 75W-90 может применяться в механических коробках переключения передач, если производитель агрегата рекомендует применять трансмиссионные масла с классификацией API GL-5.

Спецификации

- SAE 75W-90

- API GL-5

- MIL-L-2105 С/D

Типовые характеристики

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс вязкости (SAE) | DIN 51512 |  | 75W-90 |
| Плотность при 150С | DIN 51757 | кг/м3 | 855 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | 190 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | - 60 |
| Вязкость при - 400С | DIN 51398 | мПа.с | <150000 |
| Вязкость при + 400С | DIN 51562 | мм2/с | 80,9 |
| Вязкость при + 1000С | DIN 51562 | мм2/с | 14,3 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |  | 190 |

Фасовка: 1л/20л/60л/200л.