Моторное масло

megol motorenoel SYNTHECH PREMIUM SAE 10W-40

megol SYNTHECH PREMIUM SAE 10W-40 – это всесезонное полусинтетическое высокопроизводительное моторное масло. Композиция синтетических и минеральных базовых масел в совокупности с эффективной аддитивной системой обеспечивают надежную защиту деталей двигателя от износа, коррозии и образования отложений, а также придают отличные низкотемпературные характеристики этому маслу. Рекомендовано к применению в бензиновых и дизельных двигателях (в том числе с турбонаддувом) легковых автомобилей и микроавтобусов.

Спецификации

- SAE 10W-40

- API SN/CF

- ACEA A3-04/B3-04

Допуски производителей

- MB 229.1 / 229.3

- VW 501 01 / 505 00

- PSA B71 2300

Типовые характеристики

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс вязкости (SAE) | DIN 51511 |  | 10W-40 |
| Плотность при 150С | DIN 51757 | кг/м3 | 870 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | 232 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | - 36 |
| Вязкость при -250С | DIN 51377 | мПа.с | <7000 |
| Вязкость при -300С (MRV) | ASTM D 4684 | мПа.с | <60000 |
| Вязкость при +400С | DIN 51562 | мм2/с | 93,7 |
| Вязкость при + 1000С | DIN 51562 | мм2/с | 14,0 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |  | 153 |
| Цвет ASTM | DIN 51578 |  | 3,0 |
| Зольность сульфатная | DIN 51575 | г/100г | 1,0-1,6 |
| Щелочное число | DIN ISO 3771 | мг KOH/г | 10,8 |
| Испаряемость (по NOACK) | DIN 51581 | % от веса | 11,3 |
| Динамическая вязкость при 1500С | CEC CL-23 | мПа.с | 3,5 |
| Прочность на сдвиг (вязкость при 1000С после 30-ти циклов) | DIN 51382 | мм2/с | 12,8 |

Фасовка: 1л/4л/5л/20л/60л/200л.