Трансмиссионное масло

megol HYPOID-GETRIEBEOEL GL-5 SAE 80W-90

megol HYPOID-GETRIEBEOEL GL-5 SAE 80W-90 – это всесезонное минеральное трансмиссионное масло. Превосходные антикоррозионные, антиизносные и антиокислительные свойства гарантируют надежную защиту подшипников и шестерен от износа. Хорошие низкотемпературные характеристики обеспечивают надежную смазку деталей редукторов в условиях зимней эксплуатации с самого начала движения. Трансмиссионное масло megol HYPOID-GETRIEBEOEL GL-5 SAE 80W-90 обладает превосходными EP (extremally pressure) свойствами. Композиция эффективного пакета присадок и высококачественных базовых масел позволяет избежать вспенивания даже в условиях высоких окружных скоростей и эксплуатационных температур.

Рекомендации по применению

- Трансмиссионное масло megol HYPOID-GETRIEBEOEL GL-5 SAE 80W-90 рекомендовано к применению в гипоидных передачах, дифференциалах, редукторах ведущих мостов и прочих трансмиссионных агрегатах легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов и автобусов, сельско-хозяйственной и дорожно-строительной техники в соответствии с требованиями производителя транспортного средства и/или производителя агрегата к вязкости и классификациям по областям применения.

- Не подходит для применения в самоблокирующихся дифференциалах.

Спецификации

- SAE 80W-90

- API GL-5

- MIL-L-2105 С/D

Допуски производителей

- MAN 342 Typ M1

- MERCEDES BENZ Bl.235.0

- ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A

Типовые характеристики

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс вязкости (SAE) | DIN 51512 |  | 80W-90 |
| Плотность при 150С | DIN 51757 | кг/м3 | 900 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | 204 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | - 36 |
| Вязкость при - 260С | DIN 51377 | мПа.с | 150000 |
| Вязкость при + 400С | DIN 51562 | мм2/с | 125 |
| Вязкость при + 1000С | DIN 51562 | мм2/с | 14,8 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |  | 121 |
| Цвет ASTM | DIN 51578 |  | 2.5 |
| Кокосовый остаток (метод Конрадсона) | DIN 51551 | г/100 г | 0,6 |
| Индекс нейтрализации (щелочной) | DIN 51558 (ч.1) | мг KOH/ г | 1,6 |

Фасовка: 1л/20л/60л/200л.