Моторное масло

megol motorenoel LEICHTLAUF ENGINE SAE 5W-30

megol motorenoel LEICHTLAUF ENGINE SAE 5W-30 – это всесезонное высокопроизводительное синтетическое моторное масло, изготовленное на основе высококачественных базовых масел с использованием «HC-synthese technology», а также прогрессивной аддитивной технологии. В соответствие с рекомендациями производителей автомобилей обеспечивает нормальные и удлиненные (WIV) интервалы замены. Надежная защита от износа, коррозии и образования отложений. Способствует экономии топлива.

Рекомендации по применению

- Моторное масло megol motorenoel LEICHTLAUF ENGINE SAE 5W-30 специально разработано для применения в бензиновых и дизельных двигателях (в том числе оборудованных турбонаддувом) современных легковых автомобилей и микроавтобусов марки FORD.

- Для автомобилей FORD GALAXY, оснащенных турбодизелем 1,9 TDI с насос-форсунками, применять только моторное масло с допуском FORD WSS-M2C 917-A, а именно megol LOW EMISSION SAE 5W-40 или megol NEW GENERATION SAE 5W-30.

Спецификации

- SAE 5W-30

- API SL

- ACEA A1-02/A5-02, B1-02

Допуски производителей

- FORD: WSS-M2C 913-А

- FORD: WSS-M2C 913-B

- Fiat 9.55535-G1

Типовые характеристики

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс вязкости (SAE) | DIN 51511 |  | 5W-30 |
| Плотность при 150С | DIN 51757 | кг/м3 | 855 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | 220 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | - 45 |
| Вязкость при -300С | DIN 51377 | мПа.с | <6600 |
| Вязкость при -350С (MRV) | ASTM D 4684 | мПа.с | <60000 |
| Вязкость при +400С | DIN 51562 | мм2/с | 52,4 |
| Вязкость при + 1000С | DIN 51562 | мм2/с | 9,9 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |  | 179 |
| Цвет ASTM | DIN 51578 |  | 3,5 |
| Зольность сульфатная | DIN 51575 | г/100 г | 0,85 |
| Щелочное число | DIN ISO 3771 | мг KOH/ г | 11,1 |
| Испаряемость (по NOACK) | DIN 51581 | % от веса | 12 |
| Динамическая вязкость при 1500С | CEC CL-23 | мПа.с | 2,9-3,5 |

Фасовка: 1л/5л/20л/60л/200л.