Моторное масло

megol motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30

megol motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30 – это всесезонное моторное масло, рекомендованное к применению в бензиновых и дизельных двигателях (в том числе с турбонаддувом) современных легковых автомобилей и микроавтобусов. При производстве этого масла используются синтетические базовые масла и базовые масла третьей группы (HC-synthese technology), а также пакет присадок нового поколения (low SAPS technology). Применение этого продукта гарантирует сокращение расхода топлива, обеспечивает надежную защиту деталей двигателя от износа, коррозии и образования отложений. Новая аддитивная технология гарантирует максимально-возможный ресурс сажевого фильтра и обеспечивает максимально допустимые интервалы замены моторного масла.

Спецификации

- SAE 5W-30

- API SN/CF

- ACEA С2

Допуски производителей

- Mazda

- Honda

- Toyota

- PSA B71 2290

- Fiat 9.55535-S1

- Renault RN 0700

Типовые характеристики продукта

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс вязкости (SAE) | DIN 51511 |  | 5W-30 |
| Плотность при 150С | DIN 51757 | кг/м3 | 850 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | 230 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | - 39 |
| Вязкость при -350С | DIN 51377 | мПа.с | <6600 |
| Вязкость при +400С | DIN 51562 | мм2/с | 60,5 |
| Вязкость при +1000С | DIN 51562 | мм2/с | 10,3 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |  | 159 |
| Цвет ASTM | DIN ISO 2049 |  | 2,5 |
| Зольность сульфатная | DIN 51575 | г/100 г | <0,8 |
| Щелочное число | DIN ISO 3771 | мг KOH/ г | 7,4 |
| Испаряемость | DIN 51581 | % от веса | 9,7 |
| Динамическая вязкость при 1500С | ASTM D 4683 | мПа.с | >2,9 |

Фасовка: 1л / 5л / 20л / 60л / 200л.