Жидкость для центральных гидравлических систем

megol TRANSMOSSION FLUID ATF III

megol Transmission-Fluid ATF III – это универсальная трансмиссионно-гидравлическая жидкость. Применяется в автомобильных АКПП, ГУР и гидравлических системах, требующих Dexron III. Отличается высокими антифрикционными свойствами, текучестью при низких температурах и стабильными вязкостно-температурными характеристиками.

Спецификации производителей

Allison C4; Allison TES 389; Caterpillar TO-2; Dexron II D / II E / III H; MAN 339 Typ L1 / V1 / Z1; MB-Approval 236.1; TASA; Voith H55.6335.XX (G 607); ZF TE-ML 04D / 14A / 17C.

Допуски производителей

Ford Mercon; MB 236.6; Volvo 97341; ZF TE-ML 02F / 03D / 09 / 11A / 11B / 14B.

Типовые характеристики

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 150С | DIN 51757 | кг/м3 | 850 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | 214 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | -48 |
| Вязкость при + 400С | DIN 51562 | мм2/с | 34,5 |
| Вязкость при + 1000С | DIN 51562 | мм2/с | 7,5 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |  | 193 |
| Цвет |  |  | красный |
| Испаряемость (при 1000С) | DIN 51581 | % | <0,5 |

Фасовка: 1л / 20л / 60л / 200л.