Моторное масло

megol motorenoel LOW EMISSION SAE 5W-40

megol motorenoel LOW EMISSION SAE 5W-40 – это всесезонное высокопроизводительное синтетическое моторное масло, изготовленное на основе высококачественных базовых масел с применением технологии “HC-synthese technology” и новейшей специальной аддитивной системы (low SAPS technology). Рекомендовано к применению в бензиновых и дизельных двигателях (в том числе с турбонаддувом) легковых автомобилей и микроавтобусов. В соответствие с рекомендациями производителей автомобилей обеспечивает нормальные и удлиненные (WIV) интервалы замены. Применение этого продукта гарантирует уменьшение содержания золы в выхлопных газах, а также длительный срок службы фильтров улавливания сажевых частиц (DPF) и каталитических нейтрализаторов. Обеспечивает эффективную работу систем доочистки выхлопных газов в двигателях, соответствующих экологическим стандартам ЕВРО-4 и ЕВРО-5. Надежная защита от износа, коррозии и образования отложений.

Спецификации

- SAE 5W-40

- API SN/CF

- ACEA C3

Допуски производителей

- MB 229.31 (дизельные двигатели, оборудованные фильтрами улавливания сажевых частиц DPF)

- VW 502 00 / 505 01 (дизельные моторы с насос-форсунками, кроме R5 TDi и V10 TDi)

- BMW Longlife-04

- FORD: WSS-M2C 917-A (Galaxy 1,9 TDI с насос-форсунками)

- PORSCHE A40

Одобрения

- Fiat 9.55535-S2

- GM dexos2

- Renault RN 0700 / 0710

Типовые характеристики

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс вязкости (SAE) | DIN 51511 |  | 5W-40 |
| Плотность при 150С | DIN 51757 | кг/м3 | 855 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | 232 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | - 42 |
| Вязкость при -300С | DIN 51377 | мПа.с | <6600 |
| Вязкость при -350С (MRV) | ASTM D 4684 | мПа.с | <60000 |
| Вязкость при +400С | DIN 51562 | мм2/с | 88 |
| Вязкость при + 1000С | DIN 51562 | мм2/с | 14.3 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |  | 169 |
| Зольность сульфатная | DIN 51575 | г/100г | 0,8 |
| Щелочное число | DIN ISO 3771 | мг KOH/г | 7,5 |
| Динамическая вязкость при 1500С | CEC CL-23 | мПа.с | 3,5 |

Фасовка: 1л/4л/5л/20л/60л/200л.