Трансмиссионное масло

megol MEHRZWECKGETRIEBEOEL GL-4 SAE 80W-90

megol MEHRZWECKGETRIEBEOEL GL-4 SAE 80W-90 – это всесезонное минеральное трансмиссионное масло. Превосходные антикоррозионные, антиизносные и антиокислительные свойства гарантируют надежную защиту деталей коробок передач и долговременную безаварийную эксплуатацию агрегата. Хорошие низкотемпературные характеристики обеспечивают легкость переключения передач в условиях зимней эксплуатации с самого начала движения.

Рекомендации по применению

- Трансмиссионное масло megol MEHRZWECKGETRIEBEOEL GL-4 SAE 80W-90 рекомендовано к применению в нормально нагруженных синхронизированных и несинхронизированных механических коробках переключения передач, коробках отбора мощности, раздаточных коробках и прочих редукторах легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов и автобусов, сельско-хозяйственной и дорожно-строительной техники в соответствии с требованиями производителя транспортного средства и/или производителя агрегата к вязкости и классификациям по областям применения.

Спецификации

- SAE 80W-90

- API GL-4

- MIL-L-2105

Допуски производителей

- MAN 341 Typ Z1

Типовые характеристики

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс вязкости (SAE) | DIN 51512 |  | 80W-90 |
| Плотность при 150С | DIN 51757 | кг/м3 | 895 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | 220 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | - 30 |
| Вязкость при - 120С | DIN 51377 | мПа.с | 150000 |
| Вязкость при + 400С | DIN 51562 | мм2/с | 143 |
| Вязкость при + 1000С | DIN 51562 | мм2/с | 14,5 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |  | 100 |
| Цвет ASTM | DIN 51578 |  | 3 |
| Кокосовый остаток (метод Конрадсона) | DIN 51551 | г/100 г | 0,3 |
| Индекс нейтрализации (щелочной) | DIN 51558 (ч.1) | мг KOH/ г | 0,9 |

Фасовка: 1л/20л/60л/200л.