Моторное масло

megol motorenoel SUPER LEICHTLAUF FAMO SAE 10W-40

SUPER LEICHTLAUF FAMO SAE 10W-40 – полусинтетическое масло для мощных грузовых атмосферных и наддувных двигателей. Идеально для смешанного парка автомобилей. Позволяет заправлять все машины "из одной бочки" и безопасно эксплуатировать технику на низкокачественном сернистом топливе.

Рекомендации по применению

- Рекомендовано к применению в бензиновых и дизельных двигателях (в том числе с турбонаддувом) легковых автомобилей и микроавтобусов в соответствие с допусками и требованиями производителей автотранспорта к вязкости и качеству моторного масла.

Спецификации

- SAE 10W-40

- API SL / CI-4

- ACEA A3 / B4-04 / E7

Одобрения

- Cummins CES 20071/20072/ 20076 / 20077/20078

- Renault Trucks RLD / RLD-2

- MTU Typ 2

- Caterpillar ECF-1-a / ECF-2

Допуски и апробации производителей

- MB 228.3 / 229.1

- Deutz DQC III-10

- Volvo VDS-3

- Global DHD-1

- Mack EO-M Plus

- MAN M 3275-1

Типовые характеристики продукта

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс вязкости (SAE) | DIN 51511 |  | 10W-40 |
| Плотность при 150С | DIN 51757 | кг/м3 | 870 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | 230 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | - 36 |
| Вязкость при -300С | DIN 51377 | мПа.с | <6600 |
| Вязкость при +400С | DIN 51562 | мм2/с | 95 |
| Вязкость при + 1000С | DIN 51562 | мм2/с | 14,5 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |  | 160 |
| Зольность сульфатная | DIN 51575 | г/100г | 1,0-1,6 |
| Щелочное число | DIN ISO 3771 | мг KOH/г | 10,5 |
| Испаряемость (по NOACK) | DIN 51581 | % от веса | 12,7 |
| Динамическая вязкость при 1500С | CEC CL-23 | мПа.с | >3,5 |

Упаковка: 1л / 4л / 5л / 20л / 60л / 200л.