Смазка

megol LITHIUM KOMPLEXFETT KP 2N-30

megol lithium komplexfett KP 2N-30 – это высококачественная консистентная смазка, изготовленная на базе минеральных масел и специального пакета присадок. В качестве загустителя используется литиевое мыло. Обладает высокой стойкостью к воздействию воды и отличными адгезионными свойства. Для обеспечения надежной защиты подшипников от износа смазка содержит специальные химически активные аддитивные компоненты (EP-additives), уменьшающие износ и увеличивающих способность смазки противостоять экстремальному давлению.

Рекомендации по применению

- Смазка megol KP 2N-30 рекомендована к применению в подшипниках качения и скольжения автотраспорта, сельско-хозяственной и дорожно-строительной техники, работающих в условиях высоких эксплуатационных температур и высоких механических нагрузок.

- Смазка megol KP 2N-30 также беспроблемно может применяться в промышленном оборудовании, в которым подшипники подвергаются высоким температурным и механическим нагрузкам.

Спецификации

- NLGI 2

- Соответствие DIN 51502: KP 2N-30

Температурный диапазон применения:

- от - 300С до +1400С

- +1800C – кратковременно допустимая температура

Типовые характеристики

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид |  |  | Цвет натуральный, консистенция однородная, мазеобразная |
| Тип загустителя |  |  | Li (литиевое мыло) |
| Вязкость базового масла (при 400С) | DIN 51562 | мм2/с | 210 |
| Температура каплепадения (не ниже) | DIN ISO 2176 | 0С | +260 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | +246 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | -24 |
| Класс консистенции | DIN 51818 |  | 2 |
| Функциональное проникновение (пенетрация) | DIN ISO 2137 | 0,1 мм | 265-295 |
| Стойкость к воздействию воды | DIN 51807 (ч.1) |  | 1-90 |
| Антикоррозионные свойства: Emcor metod (dist.water) Emcor metod (0,5% NaCl) Copper strip test | DIN 51802 DIN 51802 DIN 51811 | Уровень коррозии Уровень коррозии Уровень коррозии | 0/0 1/0 1-125 |
| Содержание воды (не более) | DIN ISO 3733 | г/100 г | <0,1 |

Фасовка: 0,4кг/5кг/15кг/25кг/50кг/180кг.