Моторное масло

megol motorenoel NEW GENERATION SAE 5W-30

megol motorenoel NEW GENERATION SAE 5W-30 – это всесезонное высокопроизводительное синтетическое моторное масло, изготовленное с применением технологии “HC-synthese technology” и новейшей специальной аддитивной системы (low SAPS technology). Рекомендовано к применению в бензиновых и дизельных двигателях (в том числе с турбонаддувом) легковых автомобилей и микроавтобусов. В соответствие с рекомендациями производителей автомобилей обеспечивает нормальные и удлиненные (WIV) интервалы замены. Применение этого продукта гарантирует уменьшение содержания золы в выхлопных газах, а также длительный срок службы фильтров улавливания сажевых частиц (DPF) и каталитических нейтрализаторов. Надежная защита от износа, коррозии и образования отложений.

Спецификации

- SAE 5W-30

- API SN/CF

- ACEA C3

Допуски производителей

- MB 229.51 (дизельные моторы с фильтрами улав-ливания сажевых частиц - DPF)

- VW 502 00 / 505 00

- VW 505 01 (дизельные моторы с насос-форсунка-ми, кроме R5 TDI и V10 TDI)

- BMW Longlife-04

- FORD WSS-M2C 917-A (Galaxy 1,9 TDi c насос-форсунками)

Типовые характеристики

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс вязкости (SAE) | DIN 51511 |  | 5W-30 |
| Плотность при 150С | DIN 51757 | кг/м3 | 855 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | 230 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | - 39 |
| Вязкость при -300С | DIN 51377 | мПа.с | <6600 |
| Вязкость при -350С (MRV) | ASTM D 4684 | мПа.с | <60000 |
| Вязкость при +400С | DIN 51562 | мм2/с | 68,9 |
| Вязкость при + 1000С | DIN 51562 | мм2/с | 12,0 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |  | 172 |
| Зольность сульфатная | DIN 51575 | г/100г | 0,8 |
| Щелочное число | DIN ISO 3771 | мг KOH/г | 7,4 |
| Испаряемость (по NOACK) | DIN 51581 | % от веса | 10 |
| Динамическая вязкость при 1500С | CEC CL-23 | мПа.с | 3,5 |

Фасовка: 1л/5л/20л/60л/200л.