Моторное масло

megol motorenoel QUALITY SAE 5W-30

megol motorenoel QUALITY SAE 5W-30 – это всесезонное высокопроизводительное синтетическое моторное масло, изготовленное на основе высококачественных базовых масел с применением технологии “HC-synthese technology” и прогрессивной аддитивной технологии. Рекомендовано к применению в бензиновых и дизельных двигателях (в том числе с турбонаддувом) легковых автомобилей и микроавтобусов. В соответствие с рекомендациями производителей автомобилей обеспечивает нормальные и удлиненные (WIV) интервалы замены. Надежная защита от износа, коррозии и образования отложений. Способствует экономии топлива.

Рекомендации по применению

- Моторное масло megol motorenoel QUALITY SAE 5W-30 специально разработано для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов марки OPEL, как самых современных, так и предыдущих поколений вышеуказанного автопроизводителя.

- Беспроблемное применение в автомобилях прочих производителей в соответствие с указанными ниже спецификациями и допусками.

Спецификации

- SAE 5W-30

- API SL/CF

- ACEA A3/B4

Допуски производителей

- VW 502 00 / 505 00

- BMW Longlife-01

- MB 229.3

- OPEL GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025

- Renault RN 0700

Типовые характеристики

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс вязкости (SAE) | DIN 51511 |  | 5W-30 |
| Плотность при 150С | DIN 51757 | кг/м3 | 855 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | 230 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | - 42 |
| Вязкость при -300С | DIN 51377 | мПа.с | <6600 |
| Вязкость при -350С (MRV) | ASTM D 4684 | мПа.с | <60000 |
| Вязкость при +400С | DIN 51562 | мм2/с | 64,0 |
| Вязкость при + 1000С | DIN 51562 | мм2/с | 11,5 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |  | 176 |
| Зольность сульфатная | DIN 51575 | г/100 г | 1,0-1,6 |
| Щелочное число | DIN ISO 3771 | мг KOH/г | 11,2 |
| Испаряемость (по NOACK) | DIN 51581 | % от веса | 11 |
| Динамическая вязкость при 1500С | CEC CL-23 | мПа.с | >3,5 |

Фасовка: 1л/5л/20л/60л/200л.