Жидкость для центральных гидравлических систем

megol Zentralhydraulikoel

megol ZENTRALHYDRAULIKOEL – это многофункциональная синтетическая гидравлическая жидкость для центральных гидравлических систем легковых и грузовых автомобилей. Данный продукт характеризуется превосходными антиокислительными, антипенными и антиизносными свойствами. Высококачественные базовые масла в совокупности с пакетом присадок гарантируют стабильность всех эксплуатационных характеристик в самых неблагоприятных условиях. Отличные низкотемпературные свойства позволяют безаварийно эксплуатировать транспорт и технику даже в условиях крайне низких температур окружающей среды.

Рекомендации по применению

megol ZENTRALHYDRAULIKOEL рекомендована к применению в центральных гидравлических системах автотранспортной техники и применяется в приводах рулевого управления, сервомеханизмах, нагруженных центральных гидравлических системах, системах гидравлической амортизации автомобилей, стабилизаторах курсовой устойчивости и других активных элементах подвески, отвечающих за безопасность и управляемость автомобиля.

Спецификации

- MAN M 3289

Допуски производителей

- BMW 80 22 9 407 758

- Ford WSS-M2C 204-A

- MB 345.0

- Opel 1940 766

- VW G 004 000 / G 002 000

- ZF TE-ML 02K

Типовые характеристики

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 150С | DIN 51757 | кг/м3 | 825 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | 150 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | -72 |
| Вязкость при + 400С | DIN 51562 | мм2/с | 19,6 |
| Вязкость при + 1000С | DIN 51562 | мм2/с | 6,4 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |  | 322 |
| Цвет |  |  | зеленый |
| Испаряемость (при 1000С) | DIN 51581 | % | <0,5 |

Фасовка: 1л / 20л / 60л / 200л.