Моторное масло

megol EFFICIENCY SAE 5W-30

Megol Efficiency SAE 5W-30 - это новейшее моторное масло изготовленное с использованием технологии Low-SAPS, разработанное специально для последнего поколения дизельных двигателей оборудованных противосажевым фильтром (DPF). Данное масло отвечает строгим требованиям предъявляемым к маслам для современных дизельных и бензиновых двигателей, обеспечивает максимальный срок службы фильтра твердых частиц, низкий износ, хорошую чистоту двигателя, а также позволяет реализовывать увеличенные интервалы замены масла.

Рекомендации по применению

- Моторное масло megol Efficiency SAE 5W-30 рекомендовано к применению в бензиновых двигателях бензиновых и дизельных двигателей Opel, VW, BMW и Mercedes-Benz.

Спецификации

- SAE 5W-30

- ACEA C3

- API CF

Допуски и апробации производителей

- VW 502 00 / 505 00 / 505 01

- MB-Approval 229.31 / 229.51 / 229.52

- BMW Longlife-04

- GM dexos2TM

Типовые характеристики продукта

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 150С | DIN 51757 | кг/м3 | 855 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | 230 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | - 39 |
| Испаряемость | DIN 51581 | % | 10 |
| Щелочное число | DIN ISO 3771 | mg KOH/g | 7,4 |
| Зольность сульфатная | DIN 51575 | g/100g | 0,8 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |  | 172 |

Упаковка: 1л / 5л / 20л / 60л / 200л.