Моторное масло

megol SPECIAL ENGINE OIL SAE 5W-20

Megol Special Engine Oil SAE 5W-20 - это моторное масло специально созданное для использования в двигателях американо-азиатского производства. Созданное с учетом последних требований американских и азиатских производителей автомобилей Megol Special Engine Oil отвечает самым высоким требованиям к защите двигателя и энергосбережению.

Рекомендации по применению

- Моторное масло Megol Special Engine Oil SAE 5W-20 рекомендовано к применению Ford, Chrysler, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Honda.

Спецификации

- SAE 5W-30

- API SN

- ILSAC GF-5

Допуски производителей

- FORD: WSS-M2C 930-А

- FORD: WSS-M2C 945-A

- Chrysler MS-6395

- GM 6094

- Honda

- Mazda

- Mitsubishi Dia Queen

- Nissan

- Toyota

Типовые характеристики

| Свойства | Метод | Единицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс вязкости (SAE) | DIN 51511 |  | 5W-30 |
| Плотность при 150С | DIN 51757 | кг/м3 | 855 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | 0С | 230 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | 0С | - 48 |
| Вязкость при -300С | DIN 51377 | мПа.с | <6600 |
| Вязкость при -350С (MRV) | ASTM D 4684 | мПа.с | <60000 |
| Вязкость при +400С | DIN 51562 | мм2/с | 47,0 |
| Вязкость при + 1000С | DIN 51562 | мм2/с | 8,6 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |  | 163 |
| Цвет ASTM | DIN 51578 |  | 2,5 |
| Зольность сульфатная | DIN 51575 | г/100 г | 0,85 |
| Щелочное число | DIN ISO 3771 | мг KOH/ г | 7,3 |
| Испаряемость (по NOACK) | DIN 51581 | % от веса | 11,7 |
| Динамическая вязкость при 1500С | CEC CL-23 | мПа.с | 2,9-3,5 |

Фасовка: 1л/5л/20л/60л/200л.